| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 120 Dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: |  |
| Uygulama Sorusu: BOYA ÜRETİMİ (Sınav sorusu, sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.) Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır. |
| BECERİ SINAV DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ | Değerlendirme PUANI | Aldığı PUAN |
| A. ÖN HAZIRLIK | (10 Puan) |  |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 2 |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Boya üretim imalathanesi için gerekli güvenlik tedbirlerini alır | 2 |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, boya hammadelerini, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar | 2 |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar | 2 |  |
| B.(UYGULAMA) |  |  |
| B1. Su Bazlı, Silikonlu, Yarı Mat Boya Üretimini Yapınız | (80 puan) |  |
| Dispersiyon Kazanı sıvı ve katı komponentlerin homojen bir şekilde karışımını hazır hale getirir. | 8 |  |
| Boya pastalarını hazırlar. | 9 |  |
| Dik paletli, yüksek devirli dişli disk karışırıcılarI hazırlar. | 10 |  |
| Konvensiyonel Boncuk Değirmenleri ile boya pastasının ezilmesi işleminin ön hazırlığını yapar. | 8 |  |
| Alt ilavenin yapılması renk ve viskozitenin ayarlanmasını yapar. | 10 |  |
| Boya kabinini boyaya hazırlar. | 10 |  |
| Boyanın süzülmesi, kutulara doldurulması ve ambalajlanmasını yapar | 17 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 8 |  |
| B2.Sentetik Boya Üretimini Yapınız | (80 puan) |  |
| Reçetede hazırlanmış ham maddelerin sentetik reçine ile mikserde yüksek hızda karıştırılıp boyanın ezme aşamasını yapar | 8 |  |
| İlk Karışım Bağlayıcı, Çözücü ve Pigmentlerin Karıştırılması(Alkitler, Poliüretanlar, Akrilik Bağlayıcılar)karışımı hazır hale getirir | 8 |  |
| Cihazda boya içerisinde var olan pigment dolgu karışımının istenilen inceliğe getirilmesini saglar | 8 |  |
| İstenilen inceliğe getirilmiş boyanın skatifler ve diğer malzemelerinin ilave edilmesini yapar | 8 |  |
| Pigment, dolgu, bağlayıcı solvent karıştırma işlemi yapılır (Doğal olarak bunların miktarı, disolver optimum dispers formülasyonuna uygun olup olmadıgını hesaplar | 8 |  |
| Bağlayıcı çözeltisi için solvent ve aditifleri takiben pigment ve dolgu (toz hâlinde) karıştırır ve ön dispersiyonu yapar. | 8 |  |
| Boncuk değirmeni optimum dispers formülasyonuna uygun gelecek şekilde karıştırma altında bağlayıcı çözeltisi ve solvent ilavesini yapar. | 8 |  |
| Renk ve Viskozitesinin Ayarlanması Ezme makinesinden çıkan pastanın reçetedeki diğer maddelerle karıştırılması renk ve viskozitesinin ayarlanması dik karıştırıcılarda yapar | 10 |  |
| Dinlendirme Solvent bazlı boyanın dolum öncesi belirli bir süre (en az 3 saat) dinlendirilmesini yapar.Solvent bazlı boyaların kuruması için uzun bir süreye ihtiyaç vardır. Temizliği ise kimyasal çözücülerin yardımı ile yapar | 7 |  |
| Boyanın Ambalajlanması Boya imalatı yapılan tesislerde eksper heyetince işyerinde ambalajlar türleri ve dolum oranlarını tespit eder | 7 |  |
| C.UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER | (10 Puan) |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. | 3 |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. | 3 |  |
| GENEL TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Aday B.1, B.2, bölümlerinden bir tanesinden sınava alınacaktır.

| MALZEME MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.1 –B2 |
| --- |
| 1. Boya hammaddeleri . |  |
| 2.Boya hazırlama kabları |  |
| 3. Valsli ezme makinesi , Pearl Mill |  |
| 4. Su bazlı ve Sentetik boyalar için Temizleyiciler |  |
| 5. Renk skala terazisi |  |
| Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır. Kişisel koruyucu donanım aday tarafından sağlanacaktır. |  |